

**Bedingungen**

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).  
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

**000**

**Beton, Leichtbeton, Porenbeton**

**060**

R

Spezialbetone Betonwelten.ch

069

02

R

Beton nach Norm SN EN 206, Sorte C.

.100

03

Typ Albacrete

04

Druckfestigkeitsklasse C 30/37

05

Expositionsklasse XC4, XD1, XD2a, XF1

06

Nennwert Grösstkorn   
D\_max 16.  
  
Klasse des Chloridgehalts  
Cl 0,10.

07

Zuschlagstoff : Alpine Sand und Kies

08

Frost-Tausalz-Widerstand : nein.

09

Herstellwerk:

saw schmitter ag

Nöllenstrasse 19

9443 Widnau

Herr Marcel Schmitter – [marcel.schmitter@saw.ch](mailto:marcel.schmitter@saw.ch)

Tel. 071 727 77 11

Wir empfehlen grundsätzlich ein Muster auf der Baustelle zu betonieren!

10

Zement CEM I 42.5 N - Dyckerhoff